|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (19) RU (11) 2220795 (13) C1 (51) МПК 7 B21B21/00 (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 07.07.2010 - прекратил действие |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2002114312/02, 04.06.2002 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.06.2002 (46) Опубликовано: 10.01.2004 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: КОФФ З.А. и др. Холодная прокатка труб. - М.: Металлургиздат, 1962, с.230, рис.114. SU 1795917 A3, 15.02.1993. GB 867832, 10.05.1996. СА 1327134, 22.02.1994. RU 2088353 C1, 27.08.1997. Адрес для переписки: 105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, 11, кв.5, В.А.Мироненко (72) Автор(ы): Мироненко В.А., Шубин И.А., Есаков А.В., Солдатов М.А., Криворучко Б.И. (73) Патентообладатель(и): Мироненко Владислав Архипович (54) СТАН ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ (57) Реферат: Использование: изобретение относится к области трубопрокатного производства, а точнее к оборудованию для холодной прокатки особо тонкостенных труб из трудно деформируемых материалов. Сущность: стан холодной прокатки труб содержит раму с направляющими, рабочую клеть с подвижной силовой станиной с опорными рельсами и подвижной кассетой с деформирующим инструментом, привод перемещения силовой станины, рычажно-шарнирную систему синхронизации перемещения подвижной силовой станины и кассеты, включающую качающийся рычаг с подшипниковыми опорами и шатуны. Качающийся рычаг своими подшипниковыми опорами смонтирован на эксцентриковом валу, имеющем импульсный привод вращения. Изобретение обеспечивает прокатку особо тонкостенных труб без растрескивания и стыковки концов труб и повышение точности их геометрических размеров путем исключения деформации при обратном ходе и снижения осевых усилий прокатки. 3 ил. РИСУНКИ |  |